**Уход за фасадами из крашеного МДФ**

Крашеный МДФ очень часто используется для изготовления фасадов. Это связанно с тем, что он эстетичен, прочен, обладает светостойкостью, хорошо переносит воздействия влаги и др. Следует помнить о том, что любой элемент мебели конструируется для определенных целей. Именно поэтому все элементы необходимо использовать только в соответствии с его функциональным назначением, при этом соблюдая все правила эксплуатации:

Мебельные фасады устанавливают как на корпусную мебель, так и на кухонные наборы. Их необходимо эксплуатировать в помещениях, оснащенных отоплением и вентиляцией, с сухим и теплым климатом. Здесь не должно быть резких перепадов температур (рекомендуемый интервал - от +10 °C до +30 °C). Относительная влажность в здании должна быть 45-60%. Если же наблюдаются значительные отклонения от указанных ранее режимов, то это может привести к изменению потребительских качеств не в лучшую сторону и вызвать повреждения мебели;

Запрещено тепловое воздействие на фасады свыше +70°С. Оно может возникать из-за открытой духовки, разогретой плиты, осветительных приборов и обогревателей, горячего пара и др. Если же этим пренебречь, то в скором времени произойдет отслаивание лакокрасочного покрытия;

При проектировании дизайна мебели нельзя использовать осветительные приборы, которые находятся от поверхности изделия менее чем на 0,15 метров. Они могут локально изменить цвет и повредить поверхность;

Для того чтобы избежать повреждений мебели от воздействия больших температур следует оставить расстояние между газовой или электрической плитой и ее элементов более 0,3 метров;

Необходимо избегать направленных солнечных лучей;

Ни в коем случае нельзя проводить работу с фасадами на неровных поверхностях. Это может привести к повреждениям лакокрасочных покрытий;

Не следует охлаждать крашеный МДФ до температуры ниже -15°С. В этом случае появляется возможность отслаивания и растрескивания покрытия;

Длительное воздействие влаги способствует выгибанию МДФ, а со временем и разбуханию фасадов. Ни в коем случае нельзя допускать попадания на поверхность тех жидкостей, которые способны растворить лакокрасочное покрытие (кислота, растворители, ацетон и др.);

По возможности необходимо не допускать механических повреждений фасадов. Они вызываются воздействием твердых тел, абразивного порошка или же большими физическими нагрузками;

При уходе за мебелью необходимо применять только качественные чистящие средства, предназначенные именно для этих целей. В этом случае рекомендуется выполнять только те действия, которые указанны в инструкциях производителей. Пыль следует убирать при помощи мягкой и сухой ткани. Использовать сукно, плюш или же фланель;

Все элементы мебели необходимо очищать как можно быстрее, после того как они загрязнились. Если же оставить грязь на некоторое время, то возникает вероятность образования разводов и пятен, в редких случаях повреждений поверхностей мебели.

Не допустимо:

Соприкосновение элементов мебели с поверхностями, которые нагреты до температуры +60°С и выше;

Обильное намокание элементов мебели;

Если же крашеный МДФ имеет глянцевую поверхность, то ему просто необходим дополнительный уход. Это связанно с тем, что после удаления упаковки элементы мебели становятся восприимчивыми к внешним воздействиям. Именно поэтому рекомендуется производить обработку дополнительными антистатическими средствами.

При грамотном уходе за мебельными фасадами можно на долгое время продлить их срок эксплуатации!